Произведено ООО «Ремера»

Россия, 188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово

ул. Инженерная 1Д 	+7(812)380-73-73 		kanat@remera.ru

Технический паспорт

Ремера «Колорадо»

Ø12,5мм

Партия №

от «		» 				2025  г

| Показатели | Допуски по ТУ | Результат испытаний |
| --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | ±8% | 12,5 |
| Разрывная нагрузка, кгс | ≥3800 | 4030 |
| -Удавка с полуштыками |  |  |
| -Узел 8ка |  |  |
| Линейный вес, г/м | ±8% | 116 |
| Удлинение при разр. нагр., % |  | 20 |
| УФ устойчивость | Очень высокая |  |
| Оплетка | Полиэфир, 32пр (T) |  |
| Сердечник | Полиамид, плетеный |  |
| Заплетаемость | да |  |
| Термообработка | да |  |
| Метраж, м | ±3% |  |
| Вес нетто, кг | ±3% |  |

Соответствует требованиям ТУ 8121-001-87401176-2012

Контроль качества

М.П.

Гарантийный срок хранения  – 10 лет с момента изготовления

Произведено ООО «Ремера»

Россия, 188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово

ул. Инженерная 1Д 	+7(812)380-73-73 		kanat@remera.ru

Технический паспорт

Ремера «Колорадо»

Ø12,5мм

Партия №

от «		» 				2025  г

| Показатели | Допуски по ТУ | Результат испытаний |
| --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | ±8% | 12,5 |
| Разрывная нагрузка, кгс | ≥3800 | 4030 |
| -Удавка с полуштыками |  |  |
| -Узел 8ка |  |  |
| Линейный вес, г/м | ±8% | 116 |
| Удлинение при разр. нагр., % |  | 20 |
| УФ устойчивость | Очень высокая |  |
| Оплетка | Полиэфир, 32пр (T) |  |
| Сердечник | Полиамид, плетеный |  |
| Заплетаемость | да |  |
| Термообработка | да |  |
| Метраж, м | ±3% |  |
| Вес нетто, кг | ±3% |  |

Соответствует требованиям ТУ 8121-001-87401176-2012

Контроль качества

М.П.

Гарантийный срок хранения  – 10 лет с момента изготовления