Произведено ООО «Ремера»

Россия, 188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово

ул. Инженерная 1Д 	+7(812)380-73-73 		kanat@remera.ru

Технический паспорт

Канат синтетический (с защитным покрытием)

Ультра плюс Ø4мм

Партия № __________

от «		» 				2025   г

| Показатели | Допуски по ТУ | Результат испытаний |
| --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | 4±8% | 4 |
| Разрывная нагрузка, кН | >14.7 | 15.6 |
| Линейная плотность (с покрытием), г/м |  | 11 |
| Растяжение, % | <5% | <2% |
| Трабочая, 0С | -70 +70 |  |
| Оплетка | HMPE, 12пр(Т) |  |
| Защитное покрытие | LU |  |
| Метраж, м | ±3% |  |
| Вес нетто, кг |  |  |

Соответствует требованиям ТУ 13.94.12-023-87401176-2019

Контроль качества

М.П.

Гарантийный срок хранения  – 10 лет с момента изготовления

| Место № |  |
| --- | --- |

Произведено ООО «Ремера»

Россия, 188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово

ул. Инженерная 1Д 	+7(812)380-73-73 		kanat@remera.ru

Технический паспорт

Канат синтетический (с защитным покрытием)

Ультра плюс Ø4мм

Партия № __________

от «		» 				2025   г

| Показатели | Допуски по ТУ | Результат испытаний |
| --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | 4±8% | 4 |
| Разрывная нагрузка, кН | >14.7 | 15.6 |
| Линейная плотность (с покрытием), г/м |  | 11 |
| Растяжение, % | <5% | <2% |
| Трабочая, 0С | -70 +70 |  |
| Оплетка | HMPE, 12пр(Т) |  |
| Защитное покрытие | LU |  |
| Метраж, м | ±3% |  |
| Вес нетто, кг |  |  |

Соответствует требованиям ТУ 13.94.12-023-87401176-2019

Контроль качества

М.П.

Гарантийный срок хранения  – 10 лет с момента изготовления

| Место № |  |
| --- | --- |