Произведено ООО «Ремера»

Россия, 188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово

ул. Инженерная 1Д 	+7(812)380-73-73 		kanat@remera.ru

Технический паспорт

Репшнур 16Т PES/PA

Ø2 мм

Партия № __________

от «		» 				2025   г

| Показатели | Допуски по ТУ | Результат испытаний |
| --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | 2±10% | 2 |
| Разрывная нагрузка, кгс | >120 | 135 |
| Линейная плотность, г/м | 3,1±10% | 3,3 |
| Удлинение при разр. нагр., % |  |  |
| Оплетка | Полиэфир, 16(Т) |  |
| Сердечник | Полиамид, крученый |  |
| Влагозащитная пропитка | - |  |
| Термофиксация | - |  |
| Метраж, м | ±3% |  |
| Вес нетто, кг | ±3% |  |

Соответствует требованиям ТУ 8121-001-87401176-2012

Контроль качества

М.П.

Гарантийный срок хранения  – 10 лет с момента изготовления

Произведено ООО «Ремера»

Россия, 188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово

ул. Инженерная 1Д 	+7(812)380-73-73 		kanat@remera.ru

Технический паспорт

Репшнур 16Т PES/PA

Ø2 мм

Партия № __________

от «		» 				2025   г

| Показатели | Допуски по ТУ | Результат испытаний |
| --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | 2±10% | 2 |
| Разрывная нагрузка, кгс | >120 | 135 |
| Линейная плотность, г/м | 3,1±10% | 3,3 |
| Удлинение при разр. нагр., % |  |  |
| Оплетка | Полиэфир, 16(Т) |  |
| Сердечник | Полиамид, крученый |  |
| Влагозащитная пропитка | - |  |
| Термофиксация | - |  |
| Метраж, м | ±3% |  |
| Вес нетто, кг | ±3% |  |

Соответствует требованиям ТУ 8121-001-87401176-2012

Контроль качества

М.П.

Гарантийный срок хранения  – 10 лет с момента изготовления