Произведено ООО «Ремера»

Россия, 188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово

ул. Инженерная 1Д 	+7(812)380-73-73 		kanat@remera.ru

Технический паспорт

Репшнур32L PES/PA

Ø7 мм

Партия №

от «		» 				2025     г

| Показатели | Допуски по ТУ | Результат испытаний |
| --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | 7±8% | 6,8 |
| Разрывная нагрузка, кН | >11 | 13,2 |
| Линейная плотность, г/м | ±10% | 29.7 |
| Удлинение при разр. нагр., % |  |  |
| Оплетка | Полиэфир, 32пр |  |
| Сердечник | Полиамид, крученый |  |
| Влагозащитная пропитка | - |  |
| Термофиксация | - |  |
| Метраж, м | ±3% |  |
| Вес нетто, кг | ±3% |  |

Соответствует требованиям ТУ 8121-001-87401176-2012

Контроль качества

М.П.

Гарантийный срок хранения  – 10 лет с момента изготовления

Произведено ООО «Ремера»

Россия, 188664, Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово

ул. Инженерная 1Д 	+7(812)380-73-73 		kanat@remera.ru

Технический паспорт

Репшнур32L PES/PA

Ø7 мм

Партия №

от «		» 				2025     г

| Показатели | Допуски по ТУ | Результат испытаний |
| --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | 7±8% | 6,8 |
| Разрывная нагрузка, кН | >11 | 13,2 |
| Линейная плотность, г/м | ±10% | 29.7 |
| Удлинение при разр. нагр., % |  |  |
| Оплетка | Полиэфир, 32пр |  |
| Сердечник | Полиамид, крученый |  |
| Влагозащитная пропитка | - |  |
| Термофиксация | - |  |
| Метраж, м | ±3% |  |
| Вес нетто, кг | ±3% |  |

Соответствует требованиям ТУ 8121-001-87401176-2012

Контроль качества

М.П.

Гарантийный срок хранения  – 10 лет с момента изготовления